| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/AC.1/2004/19 21 June 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам

безопасности и Рабочей группы по перевозкам

опасных грузов

(Женева, 13-17 сентября 2004 года,

пункт 5 повестки дня)

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Испытания на совместимость пластмассовой тары

Передано правительством Нидерландов*

| РЕЗЮМЕ |
| --- |
| Существо предложения: | Обновление нынешней системы испытаний на совместимость, предусмотренной в МПОГ/ДОПОГ. |
| Предлагаемое решение: | Внести поправки в соответствующие пункты частей 4 и 6 варианта МПОГ/ДОПОГ 2005 года. |
| Справочные документы: | Более подробные сведения о результатах испытаний см. в неофициальном документе INF.4. |

_________________

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2004/19.

Введение

В период 1997-2000 годов при поддержке программы Европейской комиссии в области стандартов, измерений и испытаний был осуществлен проект под названием CHEMPACK (contract no. STM 4-CT97-2175).  В рамках этого проекта, который координировался Институтом транспортных исследований в Нидерландах, четыре европейских института, являющихся учреждениями по проведению испытаний и компетентными органами по вопросам упаковки опасных грузов, сотрудничали с девятью промышленными компаниями (производителями материалов из полиэтилена и производителями тары и КСГМГ).

Проект CHEMPACK преследовал две цели:

1.	Исследовать вопрос о том, может ли нынешняя система испытаний на совместимость пластмассовой тары и КСГМГ с использованием стандартных жидкостей предусмотренная в правилах МПОГ/ДОПОГ для конкретных видов ПЭ (полиэтилен), применяться к ПЭ в целом.

2.	Оценить существующую процедуру испытаний с использованием стандартных жидкостей и процедуру отнесения веществ к стандартным жидкостям.

Полученные результаты показали, что нынешняя система испытаний на совместимость с использованием стандартных жидкостей для конкретных видов ПЭ действительно может применяться к таре и КСГМГ, изготовленным из любых видов ПЭ.

Кроме того, более широко могут применяться процедуры отнесения, предусмотренные в главе 4.1 МПОГ/ДОПОГ и более подробно изложенные в стандарте EN ISO 16101.

Результаты показали также, что систему стандартных жидкостей можно упростить следующим образом:

-	в случае стандартных жидкостей "смачивающий раствор" и "уксусная кислота" нет необходимости выдерживать тару/КСГМГ в течение трех недель при температуре 40(С, как это предусмотрено в пункте 6.1.5.2.6, когда их образцы подвергаются испытанию на штабилирование (которое проводится с использованием стандартной жидкости при 40(С в течение четырех недель);

-	наиболее оптимальным выбором для стандартной жидкости "смачивающий раствор" является водный раствор алкилбензолсульфоната ввиду термической стабильности и требуемой минимальной концентрации.

На основе этих результатов предлагается внести в МПОГ/ДОПОГ некоторые поправки.

Помимо данного предложения, которое касается изменения содержания МПОГ/ДОПОГ 2005 года, предлагается провести на Совместном совещании в 2005 году дальнейшее обсуждение вопроса о способе включения в МПОГ/ДОПОГ ссылок на стандарт EN ISO 16101 в свете результатов дискуссии, которая состоится на сессии Подкомитета ООН в июле 2004 года (см. неофициальный документ UN/SCETDG/ 25/INF.16).  Эта дискуссия могла бы привести к внесению в настоящее предложение некоторых изменений редакционного характера.

Предложение

Предлагаются следующие изменения:

4.1.1.2	В примечании исключить слова "с высокой и средней молекулярной массой".

4.1.1.19.1	-	В первом предложении исключить слова "с высокой и средней молекулярной массой".

-	В первом предложении исключить слова "с высокой молекулярной массой".

6.1.5.2.5	В примечании исключить слова "с высокой или средней молекулярной массой".

6.1.5.2.6	-	В первом предложении исключить слова "с высокой молекулярной массой" (дважды).

-	В первом предложении исключить слова "которые удовлетворяют следующим требованиям… согласно стандарту ISO 1133".

-	Во втором предложении исключить слова "с высокой или средней молекулярной массой".

-	После третьего предложения включить следующий текст «Выдерживание испытательных образцов, которые используются при испытании на штабелирование, не требуются в случае стандартных жидкостей "смачивающий раствор" и "уксусная кислота"».

-	В последнем предложении исключить слова "с высокой плотностью и высокой или средней молекулярной массой".

6.1.5.2		В первом предложении исключить слова "с высокой или средней молекулярной массой".

6.1.6			Исключить слова "с высокой или средней молекулярной массой".

6.1.6.1		В подпункте а) заменить "1 до 10 % смачивающего вещества" на "алкилбензолсульфонат".

6.1.6.2		В подпункте f) после второго предложения включить следующий текст: "Испытание типа конструкции с использованием воды проводить не требуется, если достаточная химическая совместимость доказана с использованием смачивающего раствора или азотной кислоты".

6.5.4.3.5	-	В первом предложении исключить слова "с высокой молекулярной массой".

-	В первом предложении исключить слова "которые удовлетворяют следующим требованиям… согласно стандарту ISO 1133".

-	Во втором предложении исключить слова "с высокой или средней молекулярной массой".

-	В последнем предложении исключить слова "с высокой плотностью и высокой молекулярной массой".

-	После третьего предложения включить следующий текст:  «Выдерживание испытательных образцов, которые используются при испытании на штабелирование, не требуется в случае стандартных жидкостей "смачивающий раствор" и "уксусная кислота"».

6.5.4.3.6		В первом предложении исключить слова "с высокой молекулярной массой".

-------------

# Footnotes

Более подробные сведения о результатах испытаний содержатся в неофициальном документе INF.4.

# Text boxes

GE.04-22117   (R)   060704   060704